# Materijali 1

PRVI KOLOKVIJ.

TVAR ILI SUPSTANCIJA-SVAKI SREĐENI OBLIK MATERIJE

MATERIJA-SVE ŠTO ZAUZIMA NEKI PROSTOR I POSJEDUJE MASU

MATERIJALI-TVARI KOJE SE POSTUPCIMA MOGU OBLIKOVATI U PREDMETE

TEHNIČKI MATERIJALI- ONI MATERIJALI OD KOJIH SE IZRAĐUJU TEHNIČKI PROZVODI, A POSJEDUJU POVOLJNA FIZIČKA SVOJSTVA

KAKO BI SE NEŠTO ZVALO TEHNIČKI MATERIJAL MORA SE MOĆI PRERAĐIVATI I BITI PRISTUPAČNO CIJENOM

# Vrsta veza:

## -Primarna(kemijska):

-IONSKA- METAL + NEMETAL

-KOVALENTNA- NEMETAL + NEMETAL

-METALNA- METAL + METAL

## -Sekundarna(fizikalna):

-STALNI DIPOLI- VAN DER WAALSOVA VEZA, VODIKOVA VEZA

-PROMJENJIVI DIPOLI- INDUCIRANI DIPOLI, LONDONOVE VEZE

# Struktura čvrstih tvari:

## -KRISTALNA:

-PRAVILAN RASPORED U SVE TRI OSI (Npr. METALI, LEGURE, KERAMIKA)

## -AMORFNA: -PRAVILAN RASPORED KOD SAMO SVIJE SUSJEDNE JEDINICE, SVE OSTALO JE NASUMIČNO SLOŽENO (Npr. POLIMERI, KERAMIKA)

# Struktura keramike:

## -IONSKI KRISTALI:-NASTAJU TAKO DA KATIONI POPUNJAVAJU PRAZNINE IZMEĐU ANIONA

## -KOVALENTNI KRISTALI:

## -SILIKATNA STRUKTURA:

-SiO2- MOŽE IMATI KRISTALNU STRUKTURU (KVARC) ILI AMORFNU STRUKUTRU (STAKLO)

Polimorfija i Alotropija- POJAVA DA SE NEKA TVAR JAVLJA U DVIJE ILI VIŠE OBLIKA PRI PROMJENI VANJSKIH UVJETA (TLAK, TEMPERATURA)

-Npr. ALOTROPSKE MODIFIKACIJE UGLJIKA C- DIJAMANT, GRAFIT, KARBIN, FULEREN

-POLIMORFIJA- RABI SE ZA SPOJEVE

-ALOTROPIJA- RABI SE ZA ELEMENTE

Polimeri-TVARI GRAĐENE OD MAKROMOLEKULA, KOJE SU GRAĐENE OD STRUKTURNIH JEDINICA(MERA)

-NASTAJU POLIMERIZACIJOM-MONOMERI SE POVEZUJU U JEDNU SLOŽENIJU MOLEKULU

-PLASTOMERI-MEKŠAJU I TALE SE, STRUKTURA IM JE LINEARNA, RECIKLIRAJU SE (PE, PP, PVC)

-ELASTOMERI-DJELOMIČNO UMREŽENA STRUKTURA, MEKŠAJU, ALI SE NE TALE, VULKANIZACIJA-DODAVANJE SUMPORA

-DUROMERI-POTPUNO UMREŽENA STRUKTURA, NE MEKŠAJU NITI SE TALE, NE MOGU SE RECIKLIRATI

# Nepravilnosti kristala-NULDIMENZIJSKE-PRAZNINE, SUPSTITUCIJSKI ATOMI, INTERSTICIJSKI ATOMI

-JEDNODIMENZIJSKE(DISLOKACIJE)-BRIDNA, VIJČANA

Figure 1 BRIDNA DISLOKACIJA			 	Figure 2 VIJČANA DISLOKACIJA

-DVODIMENZIJSKE- MALOKUTNE I VELIKOKUTNE GRANICE ZRNA

-TRODIMENZIJSKE-POSLJEDICA IZRADE TOPLINSKE OBRADE

# Difuzija-PREMJEŠTANJE TVARI (ATOMA, MOLEKULA ILI IONA), ZAMJENA MJESTA

-KOD METALA I LEGURA JE TO TOPLINSKI AKTIVIRAN PROCES OVISAN O VREMENU

-OVISI O TEMPERATURI, KRISTALNOJ STRUKTURI, KONCETRACIJSKOM GRADIJENTU, I NESAVRŠENOSTI KRISTALA

# Kristali legura:-KRISTALI MJEŠANCI-ELEMENTI TVORE ZAJEDNIČKU KRISTALNU REŠETKU, SAČUVANA JE REŠETKA JEDNOG OD NJIH

-KRISTALI MJEŠANCI MOGU BITI: - SUPSTITUCIJSKI ILI ZAMJENSKI -NASTAJU ZAMJENOM ATOMA OSNOVNE REŠETKE ATOMIMA LEGIRAJUĆIH ELEMENATA

- ZA POTPUNU TOPLJIVOST MORAJU ZADOVOLJITI SLJEDEĆE UVJETE: -ΔR=±15

-KRISTALNA STRUKTURA MORA BITI ISTA

-ELEKTRONEGATIVNOST ±0.7										-VALENCIJA ±1

-INTERSTICIJSKI ILI UKLJUČINSKI-AKO JE ΔR IZMEĐU ATOMA OSNOVNOG ELEMENTA I LEGIRAJUĆIH ELEMENATA VELIKA TADA ATOMI OTOPLJENOG ELEMENTA ULAZE U MEĐUPROSTORE REŠETKE (Npr. Fe-C LEGURE)

-KOMBINACIJA: -SUPSTITUCIJSKO-INTERSTICIJSKI

-KRISTALI INTERMETALNOG SPOJA- OBJE KOMPONENTE SU METALI, NASTAJU KADA KONCENTRACIJA LEGIRAJUĆEG      ELEMENTA PRIJEĐE GRANICU TOPLJIVOSTI U OSNOVNOM METALU (Cu-Zn do 20% tvore intersticijske kristale mješance , pri većim udjelima Zn nastaju intermetalni spojevi)

-KRISTALI KEMIJSKOG SPOJA- JEDNA KOMPONENTA JE NEMETAL A DRUGA METAL(MnS)

-KRISTALNE SMJESE-NASTAJU KADA SU DVIJE KOMPONENTE POTPUNO NETOPIVE JEDNA U DRUGOJ (Npr. Cu I Pb)

DRUGI KOLOKVIJ.

Dijagrami stanja-GRAFIČKI PRIKAZI KOJI DEFINIRAJU STRUKTURNA STANJA NEKOG SUSTAVA LEGURA NA				RAZLIČITIM TEMPERATURAMA

Faza- HOMOGENI DIO SUSTAVA LEGURA KOJI SE PO STRUKTURI I/ILI KEMIJSKOM SUSTAVU RAZLIKUJE OD DRUGIH 	DIJELOVA

Likvidus-GRANICA KOJA SPAJA SVE POČETKE SKRUĆIVANJA ZA SVE LEGURE NEKOG SUSTAVA; IZNAD LIKVIDUS GRANICE 		SVE LEGURE SU U RASTALJENOM

Solidus-GRANICA KOJA SPAJA ZAVRŠETKE SKRUĆIVANJA ZA SVE LEGURE ENKOG SUSTAVA; ISPOD SOLIDUS GRANICE SVE 		LEGURE SU U KRUTOM STANJU

Izomorfni dijagram stanja-IMAJU GA LEGURE S POTPUNOM TOPLJIVOŠĆU KOMPONENATA I U RASTALJENOM 					I U KRUTOM STANJU (Npr. Cu-Ni, Cu-Au, Ni-Au)

Eutektički dijagram stanja- IMAJU GA LEGURE S POTPUNOM TOPLJIVOŠĆU KOMPONENATA U RASTALJENOM, 					A DJELOMIČNOM TOPLJIVOŠĆU U KRUTOM STANJU (Npr. Sn-Pb, Si-Al, Cu-Ag)

Eutektoidni dijagram stanja-SLIČAN JE EUTEKTIČKOM UZ RAZLIKU DA SE JAVLJA PREKRISTALIZACIJA

Eutektička kristalizacija (primarna)-PRETVORBA IZ RASTALJENE U KRUTU FAZU, ODVIJA SE NA 								EUTEKTIČKOJ TEMPERATURI

Eutektoidna kristalizacija(sekundarna)-PRETVORBA IZ JEDNE KRUTE FAZE U DRUGU ILI DRUGE KRUTE 							FAZE, ODVIJA SE NA EUTEKTOIDNOJ TEMPERATURI

Pseudofaza-IMA NEKA OBILJEŽJA PRAVE FAZE, ALI NIJE PRAVA FAZA JER SE SASTOJI OD RAZNOVRSNIH 					KONSTITUENATA

-EUTEKTIKUM I EUTEKTOID SU PSEUDOFAZE

Konstituent- SASTAVNI DIO FAZE

Latentna toplina- TOPLINA OSLOBOĐENA TIJEKOM KRISTALIZACIJE KOJA MOŽE PONIŠTITI ODVOĐENJE TOPLINE			ZA VRIJEME HLAĐENJA

-KOD ČISTIH METALA JE KONSTANTA SVE DOK SVA TALINA NE PREĐE U KRUTO STANJE

Pravilo poluge-ONO OMOGUĆUJE RAČUNANJE POJEDINIH FAZA ILI NJIHOVIH KONSTITUENATA U BILO KOJEM DVOFAZNOM PODRUČJU BINARNIH DIJAGRAMA STANJA

W(K)=100*aa+b

Pretvorbe kod Fe- PRI HLAĐENJU:  >1536°C-TALINA

1536°C-1392°C- δ Fe (BCC)

1392°C-898°C- γ Fe (FCC)

898°C> α Fe (BCC)

-PRI GRIJANJU: -dolazi do promjene specifičnog volumena <911°C -α Fe (BCC)

911°C-1392°C-γ Fe (FCC)

1392°C-1536°C-δ Fe (BCC)

Temperaturna histereza- ZAKAŠNJENJE OD 13°C KOJE SE DOGAĐA PRILIKOM ZAGRIJAVANJA

Currie temperatura-ISPOD TE TEMPERATURE (770°C) ŽELJEZO POSTAJE MAGNETIČNO

Promjena specifičnog volumena-DO TOGA DOLAZI ZBOG TOPLINSKOG RASTEANJA I GUSTOĆE SLAGANJA U

REŠETKAMA

Stabilna kristalizacija- MOŽE NASTUPITI SAMO KOD EKSTREMNO SPOROG HLAĐENJA, GDJE SE UZ						INTERSTICIJSKE KRISTALE MJEŠANCE STVARAJU I KRISTALI GRAFITA

Metastabilna kristalizacija- NASTAJE KOD REALNO SPOROG HLAĐENJA, GDJE SE OSIM INTERSTICIJSKIH						KRISTALA MJEŠANACA STVARA I ŽELJEZNI KARBID CEMENTIT (Fe3C)

AUSTENIT- INTERSTICIJSKI KRISTAL MJEŠANAC UGLJIKA I ŽELJEZA, NASTAJE KAO PRIMARNI AUSTENIT (γ') ILI 	EUTEKTIČKI AUSTENIT (γⅇ), IMA FCC REŠETKU

FERIT-INTERSTICIJSKI KRISTAL MJEŠANAC UGLJIKA I α Fe, JAVLJA SE KAO PRIMARNI (α') I EUTEKTOIDNI (αⅈd) FERIT, 		IMA DEFORMIRANU BCC REŠETKU

PERLIT- EUTEKTOID METASTABILNO KRISTALIZIRANIH LEGURA Fe-C, IMA 0,8% C , SASTOJI SE OD 					 αⅈd+Fe3Cⅈd(EUTEKTOIDNI FERIT+EUTEKTOIDNI CEMENTIT), NASTAJE NA 723°C, ON JE			 PSEUDOFAZA

LEDEBURIT-EUTEKTIKUM, γe+Fe3Ce, ON JE ISTO PSEUDOFAZA

Čelici-METASTABILNO KRISTALIZIRANE LEGURE OD 0% DO 2,03%C

-DIJELE SE NA PODEUTEKTOIDNE (ISPOD 0,8%C), EUTEKTOIDNE (0,8%C) I NADEUTEKTOIDNE (IZMEĐU 0,8 I 2,03%C)

-PODEUTEKTOIDNI SE KORISTE KAO KONSTRUKCIJSKI, A EUTEKTOIDNI I NADEUTEKTOIDNI KAO ALATNI ČELICI

Bijeli lijevovi-METASTABILNO KRISTALIZIRANE LEGURE OD 2,03%C DO 6,67%C

-DIJELE SE NA PODEUTEKTIČKE (2,03%C-4,3%C), EUTEKTIČKE (4,3%C) I NADEUTEKTIČKE (4,3%C-6,67%C)

-RIJETKO SE PRIMJENJUJU ZBOG SLABE OBRADLJIVOSTI

UPTONOV DIJAGRAM-ZA VLO BRZO HLAĐENJE POKAZUJE STRUKTURNE FAZE PRISUTNE U ČELICIMA NA RAZIČITIM TEMPERATURAMA U OVISNOSTI O SADRŽAJU UGLJIKA

ZA ELIMINACIJU Az (ČELICI S VIŠE OD 0,6%C) ČELIK TREBA OHLADITI NA TEMPERATURU NIŽU OD Mf ODNOSNO PROVESTI DUBOKO HLAĐENJE

MARTENZIT-PREZASIĆENI KRISTAL MJEŠANAC UGLJIKA I α Fe KOJI NASTAJE BRZIM HLAĐENJEM(GAŠENJEM) 			AUSTENITA

-ZBOG ONEMOGUĆENE DIFUZIJE DOLAZI DO DEFORMACIJE BCC REŠETKE , JAVLJA SE BCT REŠETKA

-ZBOG ODSUSTVA KLIZNIH RAVNINA (SLIČNO KAO CEMENTIT) MARTENZIT JE TAKOĐER TVD I KRHAK

CEMENTIT-INTERMETALNI SPOJ, ŽELJEZNI KARBID (Fe3C), IMA 6,67%C, IMA KOMPLICIRANU ORTOROMBSKU REŠETKU, 	BEZ KLIZNIH RAVNINA, ZATO JE CEMENTIT TVRD I KRHAK, NASTAJE U PRIMARNOJ I SEKUNDARNOJ KRISTALIZACIJI

Ms (MARTENSITE START)-TEMPERATURNA GRANICA NA KOJOJ POČINJE PRETVORBA IZ POTHLAĐENOG						 AUSTENITA (AP) U MARTENZIT(M)

-ŠTO ČELIK IMA VIŠE UGLJIKA, Ms TEMPERATURA JE NIŽA

Mf (MARTENSITE FINISH)-TEMPERATURNA GRANICA NA KOJOJ ZAVRŠAVA PRETVORBA POTHLAĐENOG						 AUSTENITA (AP) U MARTENZIT(M)

-ŠTO ČELIK IMA VIŠE UGLJIKA, Mf TEMPERATURA JE NIŽA;	ZA ČELIKE S PREKO 0,6%C Mf TEMPERATURA JE NIŽA OD SOBNE PA ZA DOVRŠENJE PRETVORBE Ap->M TREBA HLADITI DO GRANICE Mf, tj. ISPOD SOBNE TEMPERATURE

ZAOSTALI AUSTENIT(Az)-AUSTENIT KOJI SE NAKON NADKRITIČNOG GAŠENJA DO SOBNE TEMPERATURE NIJE					 PRETVORIO U MARTENZIT

-ZA NJEGOVU ELIMINACIJU POTREBNO JE DUBOKO HLAĐENJE (DO Mf TEMPERATURE)

KALJENJE-POSTUPAK TOPLINSKE OBRADE ČELIKA KOJI SE SASTOJI OD GRIJANJA NA TEMPERATURU GDJE JE PRISUTAN	 AUSTENIT, ZADRŽAVANJA NA TOJ TEMPERATURI ODREĐENO VRIJEME I VRLO BRZOG HLAĐENJA tj. GAŠENJA ČELIKA

Stupanj tetragonalnosti- OMJER IZDUŽENE STRANICE TETRAGONA I BAZNE STRANICE JEDINIĆNE ĆELIJE		 MARTENZITA; UVIJEK JE VEĆI OD 1 I POVEĆAVA SE S POVEĆANJEM UDJELA UGLJIKA

Optimalna temperatura austenitizacije-PODEUTEKTOIDNE ČELIKE NEŠTO IZNAD GRANICE A3, A ZA					 EUTEKTOIDNI I NADEUTEKTOIDNE ČELIKE NEŠTO IZNAD GRANICE A1

ϑA=A3+30-70°C	-PODEUTEKTOIDNI ČELICI  	ϑA=A1+50-70°C-NADEUTEKTOIDNI ČELICI

BURNSOV DIJAGRAM

TTT DIJAGRAMI:-TTT DIJAGRAM ZA PODEUTEKTOIDNI ČELIK:

TTT DIJAGRAM ZA EUTEKTOIDNI ČELIK:TTT DIJAGRAM ZA NADEUTEKTOIDNI ČELIK

BAINIT-NELAMELARNI EUTEKTOID Fe-C LEGURA; SASTOJI SE OD αⅈdi Fe3Cⅈd

-TVRĐI JE OD PERLITA, A MEKŠI OD MARTENZITA; POJAVLJUJE SE SAMO KOD PODEUTEKTOIDNIH ČELIKA

Gornja kritična brzina gašenja- NAJMANJA BRZINA GAŠENJA S KOJOM SE POSTIŽE 100% MARTENZITA

(POD UVJETOM DA SE HLADI DO Mf GRANICE)

Donja kritična brzina gašenja-NAJVEĆA BRZINA GAŠENJA KOD KOJE IZOSTAJE PRETVORBA U MARTENZIT

3.KOLOKVIJ

Statičko vlačno ispitivanje

-PROVODI SE NA EPRUVETAMA (NAJČEŠĆE KRUŽNE)

-EPRUVETE-S0=ⅆ02π4-POČETNI PROMJER EPRUVETE

Lo-POČETNA DULJINA EPRUVETE

S0-POČETNA POVRŠINA PRESJEKA EPRUVETE

-PRIRAST NAPREZANJA/OPTEREĆENJA MORA BITI ≤10 N/mm2

NAPREZANJE:				RELATIVNO PRODULJENJE:

σ=FS0,Nmm2				ε=ΔLL0, mm/mm

σ=E⋅ε

Re=FeS0, N/mm2-GRANICA RAZVLAČENJA, MATERIJAL POČINJE TEĆI BEZ POVEĆANJA NAPREZANJA

Rm=FmS0, N/mm2-VLAČNA ČVRSTOĆA, !!! NIJE MAX. NAPREZANJE

| Materijal | Modul elastičnosti E, N/mm2 |
| --- | --- |
| Čelik i Fe-C legure | 210.000 |
| Sivi lijev | 140.000 |
| CU i CU legure | 105.000 |
| Al i Al legure | 70.000 |

ISTEZLJIVOST-A=εU⋅100,  00, KONTRAKCIJA-  z=S0-SUS0⋅100%

MODUL ELASTIČNOSTI (YOUNGOV MODUL)-E=σε

KONVENCIONALNA GRANICA RAZVLAČENJA Rp0,2

-ONO NAPREZANJE KOJE IZAZIVA TRAJNU (PLASTIČNU) DEFORMACIJU OD 0,2 %

-UVEDENO JE JER KOD VEĆINE MATERIJALA NEMA OČITE GRANICE RAZVLAČENJA, ZA MJERENJE SE KORISTI		 EKSTENZIOMETAR

Oblici i dimenzije epruveta

-OKRUGLE- DUGE-> L0=10 d0		IZVEDBE: OD 4mm NAVIŠE (6,8,10,12, …)

-KRATKE-> L0=5 d0

-PLOSNATE- DUGA-> L0=11,3*S0			S0=a0⋅b0

-KRATKA-> L0=5,65*S0

TVRDOĆA-OTPORNOST MATERIJALA PREMA PRODIRANJU ZNATNO TVRĐEG MATERIJALA

METODA PO BRINELLU-PENETRATOR (INDENTOR)= TIJELO KOJE SE UTISKUJE U METAL (MJERIMO ISKLJUČIVO			 METALNE MATERIJALE)

-KORISTI SE KUGLICA OD KALJENOG ČELIKA (WIDIA)

-TVRDOĆA PO BRINELLU-HB=FS 		S-površina otiska

HB=0.204⋅Fπ⋅D⋅D-D2-d2

D-PROMJER KUGLICE (OD 1-10 mm)

OMJER d i D d=(0,24-0,6)D- SILA SE PRILAGOĐAVA TOM OMJERU

PRAVILAN IZBOR SILE: F=x⋅D20,102

Vrijednost Brinellove metode zapisujemo

-HB10(D)∕3000(F*9,81 N)∕15(t)=165=> kuglica promjera D=10mm opterećivana silom od							 F=3000*9,81 N u trajanju od 15 sekundi.

-POMOĆU BRINELLA MOŽEMO MJERITI TVRDOĆU DO VRIJEDNOSTI HB=450

PREDNOSTI-LAKO MJERENJE OTISKA; 	METODA JE SELEKTIVNA; 		JEDNOSTAVNA PRIPREMA POVRŠINE										 (DOVOLJNO JE GRUBO BRUŠENJE)

NEDOSTATCI-NE MOGU SE ISPITIVATI MATERIJALI VISOKE TVRDOĆE; 	SILA NIJE UNIVERZALNA ZA SVAKI MATERIJAL;

FUNKCIONALNO ILI ESTETSKI UNIŠTAVA POVRŠINU

VICKERSOVA METODA-PENETRATOR JE DIJAMANTNA ČETVEROSTRANA PRIZMA S KUTEM OD 136°C

-SVI MATERIJALI SE MJERE ISTOM SILOM

HV=F⋅0.189d2  		d=d1+d22

-U PRAVILU JE SILA OD 49N DO 981N

HV5=400- PRIMJENJENO OPTEREĆENJE U KP IZNOSI 5*9,81N PRI MJERENJU POMOĆI VICKERSOVE METODE

PREDNOSTI: TVRDOĆA JE NEOVISNA O SILI;	MOGUĆE MJERENJE I NAJTVRĐIH MATERIJALA;			MOŽEMO MJERITI MALE UZORKE;		OTISAK JE MALI PA NE OŠTEĆUJE POVRŠINU

NEDOSTATCI: POTREBNA JE PRIPREMA UZORKA (POLIRANJE);								POTREBAN JE MJERNI MIKROSKOP (SKUPA OPREMAA)

ROCKWELLOVA METODA-MJERIMO TVRDOĆU SAMO METALNIH MATERIJALA

-UTISKUJE SE DIJAMANTI STOŽAC (HRC), PENETRATOR JE STOŽAC S KUTOM OD 120°

-MJERI SE DUBINA, A NE POVRŠINA OTISKA; 	MJERI SE NA SKALI DO 100

-POSTUPAK: -NA PENETRATOR SE STAVLJA POČETNA SILA OD 98N

-OPTEREĆUJEMO PENETRATOR SILOM OD F=1373+98=1471N-POTPUNO OPTEREĆENJE

-POMAKNEMO GLAVNO OPTEREĆENJE I ZATIM OČITAMO DUBINU

PREDNOSTI: -MJERENJE JE BRZO, TVRDOĆA SE OČITAVA NA SKALI TVRDOMJERA

-NIJE POTREBNA BRIŽLJIVA PRIPREMA MJERNE POVRŠINE;	METODA SE NAJČEŠĆE KORISTI U POGONIMA

NEDOSTATCI: -SLABA SELEKTIVNOST METODE, U TEORIJI SE MJERI SAMO DO 100 HRC (PRAKTIČKI 20-70 HRC)

-NEPRECIZNOST: ±2 HRC

UDARNI RAD LOMA-ISPITIVANJEM UTVRĐUJEMO PONAŠANJE MATERIJALA PRI UDARNOM OPTEREĆENJU

-PRIKAZUJEMO ŽILAVOST I KRHKOST MATERIJALA

-ISPITIVANJE PROVODIMO NA Charpy-evom BATU

POSTUPAK: -BAT PODIŽEMO NA ODREĐENU VISINU,	PUSTIMO BAT I G.P. ENERGIJE PRELAZI U KINETIČKU, U NAJNIŽEM POLOŽAJU BRZINA BATA IZNOSI v=6m/s, UKOLIKO NA OSLONAC NIJE POSTAVLJEN UZORAK BAT SE PENJE NA ISTU VISINU S KOJE JE POČETNO PUŠTEN

EPRUVETE: -U UTOR (DUBINE 3 ili 5 mm)

-V UTOR (DUBINE 2mm)

-UTROŠENU ENERGIJU OČITAVAMO U RAZLICI VISINE BATA U POČETNOM I KRAJNJEM POLOŽAJU (PRIJE I	 NAKON UDARA)

KU(V)=G(h1-h2) [J]- {KU (U-UTOR), A KV(V-UTOR)}

-ŠTO JE UDARNI RAD LOMA VEĆI TO JE MATERIJAL ŽILAVIJI

-NEKI MATERIJALI PRI VISOKIM POSTAJU ŽILAVI, DOK SU PRI NISKIM TEMPERATURAMA KRHKI

-TEMPERATURA KOJA ODVAJA PODRUČJE ŽILAVOSTI OD PODRUČJA KRHKOSTI ZOVE SE PRIJELAZNA TEMPERATURA (ϑprel)

-POVOLJNIJE JE DA PRIJELAZNA TEMPERATURA BUDE ŠTO NIŽA

Utjecaj temperature na rezultate statičkog vlačnog ispitivanja

-ZA PROVOĐENJE ISPITIVANJA NA POVIŠENIM TEMP. POTREBNA JE PEĆ ZA ZAGRIJAVANJE EPRUVETE

S POVIŠENJEM TEMP.-VLAČNA ČVRSTOĆA (Rm) OPADA

-IZNOS GRANICE RAZVLAČENJA (Re) OPADA, TE Re POSTAJE SLABIJE IZRAŽENA;

-MODUL ELASTIČNOSTI (E) OPADA, TE SE SMANJUJE NAGIB HOOKE-OVOG PRAVCA

-ISTEZLJIVOST (A) SE POVEĆAVA

-OTPORNOST SE SMANJUJE A DEFORMABILNOST SE POVEĆAVA

S SNJIŽENJEM TEMPERATURE-Rm SE POVEĆAVA;	Re RASTE I POSTAJE JAČE IZRAŽENA;								ISTEZLJIVOST SE SMANJUJE;	E SE NE MIJENJA

-OTPORNOST RASTE A DEFORMABILNOST OPADA

PUZANJE MATERIJALA-SPORA DEFORMACIJA NASTALA USLIJED DJELOVANJA DUGOTRAJNOG KONSTANTNOG OPTEREĆENJA PRI POVIŠENOJ TEMPERATURI

-NASTUPA U PODRUČJU T>0,3Ttališta [K]

-3 STADIJA PUZANJA-1.STADIJ PUZANJA- POVEĆANA I PROMJENJIVA BRZINA PUZANJA

2.STADIJ PUZANJA-STADIJ KONSTANTNOG GRADIJENTA BRZINE PUZANJA

-NAGIB PRAVCA GOVORI O OTPORNOSTI MATERIJALA

3.STADIJ PUZANJA-BRZINA PUZANJA SE POVEĆAVA I EPRUVETA SE LOMI

-VRSTE ISPITIVANJA: -KRATKOTRAJNA ( t≤100h )

-DUGOTRAJNA ( t>100h )

DIJAGRAMI PUZANJA

Rp0,2%/1000(t)/500(ϑ)- PREDSTAVLJA NAPREZANJE KOJE JE NAKON 1000 H ISPITIVANJA PRI 500°C TRAJNO				 PRODULJILO EPRUVETU ZA 0,2%-GRANICA PUZANJA

Rm100000/475-NAPREZANJE KOJE DOVODI DO LOMA EPRUVETE NAKON 100.000 h PRI 475°C-STATIČKA												 IZDRŽLJIVOST

UMOR MATERIJALA-POJAVA INICIJALNE PUKOTINE TE NJEZINO POSTEPENO ŠIRENJE KOD DINAMIČKI OPTEREĆENIH DIJELOVA

-PRIJELOMNA POVRŠINA-PODRUČJE KRATKOTRAJNOG (TRENUTNOG) LOMA (HRAPAVO)

-PODRUČJE DUGOTRJNOG (POSTEPENOG) LOMA (GLATKO)

-ZAČETAK LOMA NASTAJE ZBOG KONCENTRACIJE NAPREZANJA

-MATERIJALI SE NA ISPITIVANJU OPTEREĆUJU NA UMARALICAMA ILI PULZATORIMA

PROMJENE MOGU BITI RAZLIČITOG OBLIKA, NAJČEŠĆE SU SINUSOIDNOG OBLIKA

WOHLEROV DIJAGRAM

-ZA SVAKI NIVO OPTEREĆIVANJA JE POTREBNO 6-10 EPRUVETA

-DEF.DINAMIČKA IZDRŽLJIVOST Rd JE ONO NAJVEĆE NAPREZANJE KOJE MATERIJAL IZDRŽAVA UZ PRAKTIČKI BESKONAČAN	 BROJ CIKLUSA BEZ POJAVE LOMA

Ng=n⋅106->  n OVISI O ISPITIVANJU

SMITHOV DIJAGRAM-BUDUĆI DA SU U EKSPLOATACIJI STROJNI DIJELOVI ČESTO PODVRGNUTI RAZLIČITIM TIPOVIMA PROMJENJIVOG NAPREZANJA, SMITHOV IJAGRAM NA OSI APCISA PRIKAZUJE SREDNJE NAPREZANJE A NA OSI ORDINATA DINAMIČKU IZDRŽLJIVOST